Załącznik nr  8 do SIWZ

znak  DR-ML.2710.04.2012.ZP-RD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE

NAWIERZCHNI Z PŁYT  DROGOWYCH ŻELBETOWYCH „JOMBA” (100x75x12,5 cm) .

niniejsza ogólna specyfikacja  techniczna stanowi obowiązującą podstawę                   przy realizacji robót  remontowych - drogowych na odcinkach dróg gminnych dojazdowych położonych na działkach nr 41 i nr 192 w miejscowości Dłużyna i na działce nr 239/3 w miejscowości Dłużyna – Klepa,  Gmina Elbląg o  łącznej powierzchni  1.100 m 2

SPIS TREŚCI:

1.WSTĘP

2.MATERIAŁY

3.SPRZĘT

4.TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY KOŃCOWE

ZAKRES OPRACOWNIA OBEJMUJE:

1.  niwelacja nawierzchni gruntowej, zbiórka humusu, wyrównanie korpusu;

2.  wykonanie podbudowy pod ułożenie płyt drogowych „JOMBA” - warstwy

odsączającej z piasku o gr. 15 - 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym;

- Ułożenie trzech odcinków nawierzchni dróg gminnych w dwuśladzie po długości płyt z płyt drogowych  wielootworowych, żelbetowych typu

„ JOMBA” (100x75x12,5cm) rozbiórkowych(materiał inwestora

zgromadzony na placach budów) w szerokości pasa jezdnego 325,0 cm

tj. o wym. 0,75 cm pas – lewy + przerwa szer. 0,75 cm + 0,75 cm pas –

prawy + 2 x po 0,50 m pobocza.

- wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi oraz wypełnienie

otworów w samych płytach prefabrykowanych;

- wykonanie poboczy gruntowych o szer. 0,50m.

- formowanie skarp i nasypów, wykonanie rowu odwadniającego.

Kwiecień  2012 r.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni             z płyt żelbetowych wielootworowych, prefabrykowanych typu „ JOMBA” rozbiórkowych o wymiarach (100 x 75 x 12,5 cm).

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt żelbetowych, wielootworowych typu „ JOMBA” o wym.(100 x 75 x 12,5 cm). Płyty żelbetowe mogą być stosowane na drogach obciążonych ruchem lekkim. Nawierzchnia z płyt żelbetowych  układana                         na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem warstw podsypki .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna             jest wykonana z płyt prefabrykowanych, żelbetowych drogowych.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną Własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla właścicieli i użytkowników sąsiednich posesji.

2. MATERIAŁY

2.1. Płyty betonowe

Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się   wielootworowe płyty żelbetowe typu„ JOMBA” o wymiarach  100 x 75 x12,5 cm

w/g  PN-88/B-06250,PN-EN 206-1:003

Nawierzchnia z płyt betonowych. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać:

- płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- płyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie płyt żelbetowych powinny być bez, pęknięć i ubytków betonu,                         o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe                   i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami

powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.3. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 w/g PN-B-06712 [1],

natomiast do wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1,                                lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.4. Kruszywo łamane  w/g PN-B1111:1996, PN-S-02205 1998

2.5. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom  w/g PN-B-32250.

Powinna to być woda „odmiany 1”.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z  wielootworowych płyt  żelbetowych typu

„ JOMBA” o wymiarach 100 x 75 x12,5 cm.  Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych wykonuje się ręcznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku, ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport płyt i składowanie

Płyty żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.                    W czasie transportu płyty drogowe powinny być zabezpieczone przed przemieszcze-niem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.

Płyty żelbetowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 wykonanie niwelacji odcinków nawierzchni dróg gminnych – dz. nr 41,192 i 239/3.

5.2. Podłoże

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio

układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny             i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony w/g BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ≥ 1,0.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z przedmiarem robót „Koryto wraz z profilowaniem  i zagęszczeniem podłoża”.

Nawierzchnia z  wielootworowych płyt żelbetowych „JOMBA” (100x75x12,5cm)

- warstwa odsączająca z piasku grubości 15-20 cm po zagęszczeniu

- płyta prefabrykowana żelbetowa typu „JOMBA”  gr. 12,5 cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni do 34,0 cm

5.3. Podsypka

- Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby                           wg PN-B- 06712 [1]. Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny             być zgodne z  dokumentacją przedmiarową, lub wskazaniami Inżyniera.

- Podbudowa z kruszywa łamanego ( 40- 60mm) według PN-B1111:1996,              PN-S-02205 1998

5.4. Układanie płyt Wykonanie nawierzchni

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu

może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą koparek samojezdnych wyposażonych w chwytak zaciskowy. Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały                  do podłoża (podsypka piaskowo – cementowa ). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 4 mm.

5.5. Sposób układania płyt. Sposób (deseń) układania płyt żelbetowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z dokumentacją przedmiarową, lub wskazaniami Inżyniera.

5.6. Układanie płyt na odcinkach prostych.

Płyty prostokątne  na odcinkach prostych powinny być ułożone równolegle w równym odstępie na całej długości drogi.

5.7. Wypełnienie spoin

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt żelbetowych powinno być wykonane

zgodnie z dokumentacją przedmiarową lub  wskazaniami Inżyniera.

Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8%

frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.  Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa,  powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badanie jakości  należy przeprowadzać przy każdym ułożeniu warstwicy podkładu  zakresu:

− sprawdzenie zagęszczenia warstwic

- wyrównanie podłoża

- warstwy odsączającej

− sprawdzenie  wymiarów,

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone  w normach podanych dla odpowiednich materiałów. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych.

6 2. Badania w czasie robót

6.2.1. Badanie podłoża

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Równość. Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być z tolerancją 0,5%.

6.3.2. Rzędne wysokościowe.  Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni            i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm.

6.3.3. Szerokość nawierzchni nie może różnić  się od szerokości projektowanej                    o więcej niż 5 cm.

6.3.4. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej).

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny

przekraczać  1,0 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni                       z drogowych  płyt żelbetowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przedmiarową,                             i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoża lub podbudowy,

− wykonanie warstw podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− przygotowanie podłoża lub podbudowy,

− dostarczenie materiałów,

− wykonanie warstw podsypki,

− ułożenie płyt,

− wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

− pielęgnację nawierzchni,

− przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w przedmiarze robót.

10. PRZEPISY KOŃCOWE

Normy

1. PN-B-06712           Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- z kruszywa łamanego ( 40- 60mm) według PN-B1111:1996, PN-S-02205 1998

2. PN-B-19701          Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania

i ocena zgodności

3. PN-B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

4. BN-69/6731-08      Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04      Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

7. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i

obrzeża

9. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.